УДК 546.175

Влияние четырехкомпонентной системы неорганических добавок на термическое разложение нитрата аммония.

Клякин Г.Ф. Таранушич В.А.

Южно-Российский государственный технический университет

г. Новочеркасск.

Аннотация

Работа посвящена изучению термического разложения нитрата аммония, содержащего четырехкомпонентную систему неорганических добавок, осуществляющих комплексное воздействие на его фазовую стабильность и термическую активность. Построены математические модели, анализ которых позволил определить составы добавки, определяющие катализирующим и ингибирующим воздействием на термическое разложение нитрата аммония.

Нитрат аммония (НА) в настоящее время рассматривается как окислитель твердого ракетного топлива для экологически безопасных ракетно-космических систем. Одна из существенных проблем, связанных с созданием топлив на основе НА, заключается в низком уровне скорости горения и как вариант решения этой проблемы предлагается введение в НА катализаторов скорости его термического разложения и горения.

Нами исследовано термическое разложение нитрата аммония, содержавшего четырехкомпонентную добавку KNO3 – Mg(NO3)2 – K2Cr2O7 – KCl. Нитрат магния совместно с солями калия образует систему, обеспечивающую фазовую стабильность НА путем подавления модификационных переходов V→IV и IV→III нитрата аммония[1], а K2Cr2O7 и KCl служат катализаторами термического разложения и горения НА.

Добавки в НА вводили методом изотермической сокристаллизации из водных растворов, скорость термического разложения оценивали по убыли массы (по отношению к исходной массе образца) навесок около 0.2 г, выдерживаемых в стеклянных пробирках в металлическом блоке при температуре 170оС в течение 1.5 часа. Общее содержание добавки составляло 4%. Опыты дублировали.

Эксперимент проводили с использованием симплекс – центроидного плана Шеффе [2], позволяющего раздельно оценить вклад в величину исследуемого параметра бинарных, тройных и четверного взаимодействий между компонентами. При построении моделей применяли процедуру исключения незначимых (по критерию Стьюдента) коэффициентов с последующим пересчетом уравнения[3], что позволило получить адекватные полиномиальные модели с наименьшим количеством членов.

Матрица планирования и результаты опытов представлены в таблице.

Таблица. Матрица планирования и результаты опытов

| № п/п | Содержание компонента в добавке, масс. доли | Средняя степень разложения, % |
| --- | --- | --- |
|  | нитрат калия | нитрат магния | бихромат калия | хлорид калия |  |
| 1 | 1 | - | - | - | 0,16 |
| 2 | - | 1 | - | - | 0,14 |
| 3 | - | - | 1 | - | 11,39 |
| 4 | - | - | - | 1 | 0,14 |
| 5 | 1/2 | 1/2 | - | - | 0,015 |
| 6 | 1/2 | - | 1/2 | - | 4,5 |
| 7 | 1/2 | - | - | 1/2 | 0,21 |
| 8 | - | 1/2 | 1/2 | - | 3,77 |
| 9 | - | 1/2 | - | 1/2 | 0,29 |
| 10 | - | - | 1/2 | 1/2 | 42,7 |
| 11 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | - | 3,67 |
| 12 | 1/3 | 1/3 | - | 1/3 | 0,41 |
| 13 | 1/3 | - | 1/3 | 1/3 | 33,9 |
| 14 | - | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 6,12 |
| 15 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 8,59 |

По данным таблицы рассчитана адекватная полиномиальная модель зависимости степени разложения (ά) НА от состава четырехкомпонентной добавки:

ά=11,39Сбхк+0,26Схк-4,78СнкСбхк-7,7СнмСхк+147,5СбхкСхк+ +34,15СнкСнмСбхк+8,76СнкСнмСхк+384,4СнкСбхкСхк-359,1СнмСбхкСхк-979,5СнкСнмСбхкСхк                                                                                                   (1)

где: Снк, Снм, Сбхк и Схк соответственно массовые доли нитратов калия, магния, бихромата калия и хлорида калия в добавке.

Анализ уравнения (1) показывает, что индивидуальные добавки нитратов калия и магния практически не влияют на скорость термического разложения НА (коэффициенты при соответствующих членах незначимы и поэтому члены отсутствуют в уравнении); из каталитических добавок достаточно активна добавка только бихромата калия.

Из бинарных добавок неактивны добавки нитрат калия – нитрат магния (коэффициент при соответствующем члене уравнения незначим). Отрицательные знаки при коэффициентах бинарных членов взаимодействия и их небольшие абсолютные значения свидетельствуют о небольшом уменьшении интенсивности разложения в присутствии добавок нитрат калия – бихромат калия и нитрат магния – хлорид калия. Значительно ускоряет термическое разложение НА бинарная добавка бихромат калия – хлорид калия (знак плюс и большая величина коэффициента при соответствующем члене уравнения).

Из тройных членов взаимодействия наибольший интерес представляют члены, содержащие бинарную добавку бихромат калия – хлорид калия и добавки нитратов калия и магния. Как следует из модели, присутствие нитрата калия в тройной добавке способствует существенному ускорению разложения, присутствие нитрата магния – существенному замедлению, причем это воздействие происходит примерно в равной степени.

Модель показывает значимость коэффициента при четверном члене взаимодействия и его направленность на ингибирование реакции разложения НА.

Для выявления и анализа наиболее интересных областей, по модели (1) были рассчитаны составы, соответствующие минимальной и максимальной степеням разложения НА. Максимальная степень разложения наблюдается в тройной системе нитрат калия – хлорид калия – бихромат калия при долях компонентов соответственно 0,046 – 0,51 – 0,444. Поверхность отклика имеет один значительный максимум (рис.1). Минимальное значение степени термического разложения наблюдается в системе добавок нитрат магния – хлорид калия – бихромат калия при долях компонентов соответственно 0,649 – 0,14 – 0,211 (рис.2).

На всех диаграммах состав – степень термического разложения НА, кривые представляют собой линии равных степеней термического разложения.

Рис.1. Диаграмма состав - степень разложения НА с добавкой нитрат калия – хлорид калия - бихромат калия.

Рис.2. Диаграмма состав - степень разложения НА с добавкой нитрат магния – хлорид калия - бихромат калия.

Замена нитрата калия в тройной добавке (рис.1) на нитрат магния приводит к появлению, наряду с максимумом, обширной области нулевых значений исследуемого параметра (рис.2), т. е. зоны повышенной термостабильности, несмотря на присутствие в составе компонентов этой зоны двух катализаторов.

Объяснить природу синергического воздействия системы изученных добавок на термическое разложение нитрата аммония достаточно сложно вследствие большого количества химических соединений, образующихся в результате обменных реакций при кристаллизации из водного раствора и присутствующих в твердой фазе в форме эвтектик, твердых растворов и комплексных соединений.

Для того, чтобы выяснить влияние валентности иона хлора на степень термического разложения НА, хлорид калия в тройной добавке был заменен на перхлорат калия.

Были получены следующие адекватные модели для тройных систем:

ά1=11,39Сбхк-4,78СнкСбхк+8,82СбхкСпхк+45,2СнкСбхкСпхк                              (3)

ά2=11,39Сбхк-7,7*СнаСбхк+8,82СбхкСпхк-35,9СнаСбхкСпхк                               (4)

где: ά1, ά2 – степени термического разложения НА, содержащего тройные системы добавок соответственно нитрат калия – хлорид калия – бихромат калия и нитрат магния – хлорид калия – бихромат калия.

Как видно из рис. 3 и 4, замена Cl-1 на Cl+7 привела к исчезновению синергических эффектов катализа и ингибирования термического разложения НА.

Рис.3. Диаграмма состав - степень разложения НА с добавкой нитрат калия – перхлорат калия - бихромат калия.

Рис.4. Диаграмма состав - степень разложения НА с добавкой нитрат магния – перхлорат калия - бихромат калия.

Таким образом, при использовании тройной добавки нитрат калия – хлорид калия – бихромат калия за счет синергического эффекта происходит четырехкратное увеличение скорости термического разложения НА при 170оС по сравнению с добавкой чистого бихромата калия равной концентрации.

Этот эффект имеет место только в присутствии иона Cl-1.

Замена нитрата калия на нитрат магния приводит к появлению области повышенной стабильности НА, несмотря на присутствие значительного количества катализаторов. Наличие этой зоны представляет интерес с технологической точки зрения, поскольку при температуре опыта НА с добавками находится в жидкой фазе, что может быть использовано для получения модифицированного нитрата аммония методом распыления или грануляции без опасности терморазложения расплава.

Литература

1. Клякин Г.Ф. Разработка концепции и основных направлений фазовой стабилизации нитрата аммония как окислителя экологически чистых высокоэнергетических конденсированных систем. //Высокоэнергетические материалы. Демилитаризация и гражданское применение: тез. Междунар конф. «HEMs-2004», 6-9 сент. 2004 г. (г. Белокуриха Алтайского края) / ФГУП «Федер. науч. произв. центр «Алтай», Ин-т проблем химико-энерг. технологий СО РАН. – Бийск: ФГУП «ФНПЦ «Алтай», 2004. – С. 37.

2. Ахназарова С.Л., Кафаров В.В. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии: Учеб. пособие для хим. – технол. вузов.- М.: Высш. шк. 1978.- С. 254

3. Рузинов Л.П. Статистические методы оптимизации химических процессов. М., «Химия», 1972, С.45.